M30

|  | Mass (Kg) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| Cement | 310.0 | 98.0 |
| Water | 175.2 | 175.0 |
| Coarse Aggregate 20↓ | 575.3 | 197.0 |
| Coarse Aggregate 10↓ | 470.7 | 161.0 |
| Fine Aggregate (sand) | 1042.4 | 358.0 |
| SP (Low PCE) | 0.0 | 0.0 |
|  | - | 10 Air content |
| Total | 2573.6 | 1000 |
| Slump | 60 mm |  |

M40

|  | Mass (Kg) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| Cement | 310.0 | 98 |
| Water | 122.6 | 123 |
| Coarse Aggregate 20↓ | 615.7 | 211 |
| Coarse Aggregate 10↓ | 503.8 | 173 |
| Fine Aggregate (sand) | 1115.7 | 383 |
| SP (Low PCE) CAC PlusN | 2.5 | 2.19 |
|  | - | 10 Air content |
| Total | 2598.19 | 1000 |
| Slump | 170 mm |  |

M60

|  | Mass (Kg) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| Cement | 360.0 | 114 |
| Fly ash | 120.0 | 47.06 |
| Water | 172.8 | 173 |
| Coarse Aggregate 20↓ | 521.8 | 179 |
| Coarse Aggregate 10↓ | 427.0 | 146 |
| Fine Aggregate (sand) | 945.6 | 325 |
| SP (Low PCE) CAC PlusN | 6.3 | 5.98 |
|  |  | 10 Air content |
| Total | 2553.45 | 1000 |
| Slump | 210 mm |  |

|  |  | M30 | M40 | M60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compressive strength (MPa) | 1 Day | 14.90 | 19.20 | 23.96 |
|  | 3 Days | 27.30 | 27.30 | 35.5 |
|  | 7 Days | 29.02 | 36.30 | 49.3 |
|  | 28 Days | 35.50 | 50.23 | 67.6 |
| Flexural strength (4 points) (MPa) | 3 Days | 5.55 | 5.98 | 7.2 |
|  | 7 Days | 7.98 | 8.23 | 10.5 |
|  | 28 Days | 10.23 | 12.01 | 14.01 |